# ООО «Петербург Строй Комплекс»

ИНН 7826165400

КПП 783901001

190068, С-Пб,

ул. Садовая, д.70, кв.27

Банк «Кредит-Москва»

С-Петербургский ф-л

К\с 30101 81080 00000 00890

Р\с 40702 81080 00400 02083

БИК 044030890

Паспорт качества

На партию товара

ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ.

ГОСТ 13078-81

| №П\П | Наименование показателей | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Жидкость желтовато-серого оттенка | Соответствует |
| 2. | Содержание двуокиси кремния % | 24,1-35,0 | 30,97 |
| 3 | Содержание окиси натрия % | 8,7-13,3 | 10,73 |
| 4 | Силикатный модуль | 2,6-3,0 | 2,97 |
| 5 | Плотность г\см3 не менее | 1,36-1,5 | 1,46 |